## Slide 1
Учебно-исследовательская работа по физике:
«Выращивание кристаллов динамическим и статическим методами»
«Проверка серии выращенных кристаллов ADP на электропроводность»

## Slide 2: Введение.
Цель работы:
1.Сконструировать кристаллизатор для выращивания кристаллов и вырастить кристалл статическим методом при концентрационной конвекции раствора. Вырастить кристаллы ADP динамическим методом при понижении температуры раствора.
2.Проверить кристаллы ADP на электропроводность.
Задачи:
1)Изготовить кристаллизатор.
2)Вырастить кристалл статистическим и динамическим методом.
3)Наблюдать за ростом кристаллов.
4)Проверить на электропроводность выращенные кристаллы ADP.

## Slide 3
Оборудование:
Для выращивания статическим методом:
Кристаллизатор для выращивания кристалла статическим методом(стеклянный цилиндр, штатив, пластмассовый вкладыш, марля, 2 стакана, крышка из оргстекла), дистиллированная вода, затравка, соль дигидрофосфата аммония квалификации Ч.
Для выращивания динамическим методом:
Кристаллизатор для выращивания динамическим методом(цилиндрический сосуд, нагреватель, низкооборотная мешалка, латунные стержни, органической стекло, фторопласт, сальниковые затворы, двигатель типа РД-09, 2 термометра), дистиллированная вода, затравка, соль дигидрофосфата аммония квалификации Ч.
Методы исследования:
Лабораторный, аналитический, сравнительный.

## Slide 4: Экспериментальная часть 1.1 Конструкция кристаллизатора
В наших экспериментах использовались термостаты, позволяющие реализовать метод вращающихся потоков при выращивании кристаллов динамическим методом при охлаждении раствора, так и термостаты, реализующие статический метод концентрационной конвекции.
Часть 1.

## Slide 5: 1.2 Методика подготовки затравочных кристаллов
Затравочные кристаллы вырезались из бездефектных участков нелегированных монокристаллов дигидрофосфата аммония в виде пластин толщиной от 2 до 5 мм и размером в поперечнике от 1 х 1 до 3 х 3 см. Распиловка монокристаллов на пластины производилась с использованием нитяной пилы, описанной в [2] и не дающей механических напряжении и трещин в затравках. После распиловки пластины обрабатывались на мелкозернистой шлифовальной бумаге и затем помещались в дистиллированную воду на несколько секунд для растворения дефектов на поверхности, вызванных шлифованием.

## Slide 6: 1.3 Методика приготовления растворов.
Для приготовления растворов использовалась дистиллированная вода, соль дигидрофосфата аммония квалификации Ч. Взвешивание основной соли производилось с точностью ± 0,1 г. Данные о растворимости солей взяты из Справочник химика. Т. III.
Навески основной соли в количестве от 0,05 до 0,2 г-моль/л засыпались в дистиллированную воду, залитую в кристаллизатор и нагретую на 5 – 8 0С выше необходимой температуры насыщения. Вымешивание производилось в кристаллизаторе в течение 1 – 2 суток, после чего раствор фильтровался.

## Slide 7: 1.4 Методика выращивания кристаллов статическим методом при концентрационной конвекции.
Растворение соли дигидрофосфата аммония производилось при температуре около 30 0С. После двойной фильтрации в нагретом состоянии раствор выливался в кристаллизатор и выдерживался до достижения раствором комнатной температуры (около 23 0С, после чего в кристаллизатор опускался вкладыш с загруженными в него обломками беспримесных кристаллов ADP.
Выращивание давало достаточно хорошие результаты без термостатирования. При повышении температуры в комнате растворение подпитывающих кристаллов усиливается, а рост основного замедляется. При понижении ее происходит обратное. Поскольку объем раствора невелик, то таким путем обеспечивается некоторое саморегулирование пересыщения, в особенности, когда кристалл становится достаточно большим.

## Slide 8: Кристаллизатор для выращивания кристаллов статическим методом при концентрационной конвекции раствора, показана на рисунке ниже.
Внешний вид кристаллизатора для выращивания кристаллов ADP статическим методом
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 9: 1.3 Методика выращивания кристаллов при понижении температуры раствора (динамическим методом).
Фильтрование производилось через два слоя фильтровальной бумаги с использованием вакуумного насоса в колбу ёмкостью около 3 л. Для устранения попадания волокон бумаги нижняя часть фильтровальной воронки закреплялась четырьмя слоями частой капроновой ткани. Колба предварительно нагревалась на 10 0С выше температуры насыщения раствора. Процесс фильтрования проводился дважды с нагревом раствора в промежутках между операциями фильтрования во избежание массовой кристаллизации в фильтровальной колбе. Отфильтрованный раствор заливался в тщательно промытый и подогретый кристаллизатор.
Рост кристаллов продолжался в течение 7 – 10 дней, после чего выросший кристалл вместе с подложкой извлекался из раствора и переносился в воздушный термостат, нагретый до температуры раствора. Затем термостат выключался и остывал до комнатной температуры в течение нескольких часов.

## Slide 10: При выращивании динамическим методом вращающихся потоков нам необходим кристаллизатор показанный на рисунке ниже.
Общий вид термостата
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 11
Кристаллы ADP, из которых вырезались образцы для измерений, выращивались двумя методами на затравочных кристаллах в виде пластин, вырезанных из беспримесных кристаллов нормально оси 4-го порядка (Z-срез). Первый метод – статический метод концентрационной конвекции при комнатной температуре, предложенный А. В. Белюстиным [6], второй – метод понижения температуры раствора в диапазоне 45–40 ОС при его перемешивании над затравкой, помещенной на дно кристаллизатора [7, 8].
Часть 2.
Электропроводность кристаллов ADP

## Slide 12
Образцы для измерений изготавливались в виде плоскопараллельных пластин толщиной 2,5 – 3 мм нормально осям 4-го и 2-го порядка (Z-срез и Х-срез соответственно) из выращенных кристаллов, не содержащих видимых включений раствора. В качестве материала электродов использовался электропроводящий клей «Контактол».
1 – стабилизированный высоковольтный источник тока ВС-23;
2 – вольтметр цифровой постоянного тока В2-23.
Блок-схема измерений электропроводности кристаллов ADP
ВС-23
В2-23
Rогр
820
кОм
образец
R1
20
кОм
1
2

## Slide 13
Постоянное напряжение в интервале 500 – 3500 В подавалось на образцы от стабилизированного высоковольтного источника тока ВС-23 через ограничительный резистор номиналом 820 кОм, защищающий выход источника тока и вход вольтметра при пробое образца. Определение тока, протекающего через образец, производилось по измерению напряжения цифровым интегрирующим вольтметром В2-23 на образцовом резисторе сопротивлением 20 кОм, подобранном с точностью 1 %, включенном в общий провод измерительной цепи. Расчет удельной электропроводности производился по формуле
где d – толщина образца, м;(2,5*10м)
S – площадь электродов, м2;
U1 – напряжение на измерительном резисторе, В;
U – напряжение на выходе источника тока, В;
R1 – сопротивление образцового резистора, Ом;(20кОм)
Rогр – сопротивление ограничительного резистора, Ом.(820кОм)

## Slide 14
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Удельная
электропроводность ,
10-9 Ом-1см-1
Напряжение, В
1 – кристаллы, выращенные динамическим методом;
2 – кристаллы, выращенные статическим методом
Зависимость удельной электропроводности от напряжения для беспримесных кристаллов ADP, выращенных разными методами
1X
2X
1Z
2Z

## Slide 15
Измерение удельной электропроводности беспримесных кристаллов при комнатной температуре показали что имеет место ее анизотропия, но в интервале напряжений до 3500 В изменения весьма незначительны. Электропроводность образцов Х-среза в три раза ниже электропроводности образцов Z-среза ( 0,710-10 Ом-1 см-1 для Х-среза и  0,2210-9 Ом-1 см-1 для Z-среза). Это достаточно хорошо согласуется с данными Мэзона [9], но она почти на порядок выше, чем по данным Локшина [10], который приводит значение около 110-10 Ом-1 см-1. Однако, тот же Локшин указывает, что удельная электропроводность кристаллов группы KDP, выращенных разными методами отличается. Так кристаллы, выращенные скоростным методом в Московском государственном университете на точечных затравках, имели удельную электропроводность около 0,210-10 Ом-1 см-1 для Х-среза и 2,510-10 Ом-1 см-1 для Z-среза, тогда как кристаллы, выращенные также скоростным (но другим) в Нижегородском государственном университете имели практически одинаковую электропроводность (около 0,2510-10 Ом-1 см-1) по всем трем кристаллографическим осям.

## Slide 16: Заключение
1.Выращена серия монокристаллов ADP динамическим методом при понижении температуры и статическим методом с использованием кристаллизатора А. В. Белюстина.
2. Мы можем полагать, что электропроводность беспримесных кристаллов ADP обусловлена не только вакантными водородными связями (L-дефектами), но и влиянием микропримесей, как анионных, так и катионных, в использованных нами исходных солях, которые имели недостаточно высокую чистоту [6]. Также некоторое влияние на электропроводность оказал выбор метода выращивания. Для кристаллов, выращенных статическим методом удельная электропроводность хотя и незначительно, но меньше для обоих срезов, что говорит о меньшем количестве дефектов при статическом выращивании.

## Slide 17
Ось 4 порядка
Ось 2 порядка
Rогр.
Rкр.
R1
U1